Ксайпекс Интер

тел. (961) 267-56-67 продажа материалов

тел. (905) 758-09-60 технические решения, выполнение работ

E-mail: xypexinter@mail.ru

Технологический регламент

На обработку гидрофобизирующим материалом и ремонту технологических швов перерыва бетонирования ж/б оснований трех товарных парков авиакеросина и трех товарных парков дизельного топлива

СОГЛАСОВАНО                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Завод глубокой переработки нефти

Технологический регламент

На обработку гидрофобизирующим материалом и ремонту технологических швов перерыва бетонирования ж/б оснований трех товарных парков авиакеросина и трех товарных парков дизельного топлива

# Оглавление

Общие данные	2

Нормативные документы	2

Описание конструкции.	3

Технические  решения.	3

Технология работ	3

Расход материалов.	6

Применяемые материалы……………………………………………………………………..6

Условия хранения и перевозки материала…………………………………………..6

Охрана труда и техника безопасности.	7

Приложение 1.  схема ремонта швов перерыва бетонирования	8

# Общие данные

Настоящий технический регламент содержит мероприятия, направленные на выполнение работ по обработке гидрофобизирующим материалом и ремонту технологических швов перерыва бетонирования по ж/б основаниям трех товарных парков авиакеросина и трех товарных парков дизельного топлива.

# Нормативные документы

Технические решения разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

- СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1.Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство;

# Описание конструкции.

Основания товарных парков авиакеросина и дизельного топлива  выполнены из монолитного железобетона. Согласно проектам 5766493-(21)-91063; 5766493-(21)-91069 бетонные покрытия выполнены картами 25х25м с уклоном к дренажным лоткам. Общая площадь товарных парков без учета площадей ёмкостей составляет 26 820 м2.

# Технические  решения.

Для защиты от воздействия атмосферных осадков и повышения морозостойкости железобетонного основания,  а так же обеспечения герметичности технологических швов перерыва бетонирования, настоящий регламент предусматривает выполнение следующих работ:

- Ремонт технологических швов перерыва бетонирования.

- Обработка поверхностей оснований товарных парков гидрофобизирующим материалом.

# Технология производства работ

1.  Ремонт технологических швов перерыва бетонирования

Ремонту подлежат швы перерыва бетонирования с раскрытием более 1 мм.

1.1. Порядок производства работ

К ремонту технологических швов приступают после полного завершения предшествующих общестроительных работ и выполнения следующих мероприятий:

- Обеспечение объекта необходимыми материалами;

- Подготовке к работе инструмента и оборудования;

- Принятие заблаговременных мер по исключению хождения рабочих и передвижению механизмов во время выполнения работ.

Работы по герметизации швов производят в 3 этапа:

- Формирование швов сечением 30х30мм;

- Укладка Бентонитовых гранул в основание штрабы;

- Заполнение шва безусадочным ремонтным материалом.

1.2. Формирование швов

- При помощи перфоратора или штрабореза по всей длине технологических швов перерыва бетонирования между захватками  формируют штрабу сечением 30х30 мм Весь слабый бетон должен быть удален до прочного основания. Штрабу очищают  от грязи и обеспыливают при помощи кистей или сжатого воздуха, после чего промывают водой с помощью мойки высокого давления.

1.3 Укладка Бентонитовых гранул в основание штрабы и заполнение шва безусадочным ремонтным материалом

- в основание сформированной штрабы, укладывают Бентонитровые гранулы слоем 3-5мм.

- После укладки бентонитовых гранул швы заполняют материалом Polyfast FS в соответствии с ниже приведенными рекомендациями:

- POLYFAST FS добавляют в воду, тщательно перемешивают до пастообразной консистенции по меньшей мере в течение 2 – 3 минут. Количество воды для смешивания составляет 3,3 – 3,8 л  на 22,7 кг

- Смешивают такое количество материала, которое может быть использовано за 10 минут.

- Материал укладывают в штрабу и утрамбовывают вручную (зачеканивают).

-  Не допускать резкого высыхания смеси и при необходимости производить увлажнение или использовать укрывочный материал.

2. Обработка поверхностей оснований товарных парков гидрофобизирующим материалом «ИнтерАквил».

2.1 Порядок производства работ

К устройству гидрофобизирующего покрытия приступают после полного завершения предшествующих общестроительных работ и выполнения следующих мероприятий:

- Обеспечение объекта необходимыми материалами;

- Подготовки к работе инструмента и оборудования;

- Принятие заблаговременных мер по исключению хождения рабочих и передвижению механизмов во время выполнения работ.

Работы по обработке поверхностей выполняются в два технологических этапа.

2.2 Нанесение материала ИнтерАквил на поверхность

Технология включает в себя: подготовку поверхности, приготовление и нанесение материала.

2.2.1. Подготовка поверхности

Подготовка состоит из зачистки поверхности, заделки технологических швов перерыва бетонирования в соответствии с п.1 настоящего регламента, разделки таких дефектов, как каверны, раковины, удаление рыхлого бетона. Зачистку производят механически с помощью металлической щетки или электроинструмента и/или путем обработки поверхности 5% раствором соляной кислоты. Разделку каверн, раковин, удаление рыхлого и некачественного бетона производят до здорового бетона электрическим отбойным молотком. Поверхность должна иметь открытую пористую структуру, тщательно очищена от пыли, грязи, наплывов бетона,  масляных  пятен и краски.

2.2.2. Приготовление материала

Перед применением  концентрат ИнтерАквила разводят чистой технической водой в соотношении от 1:10 до 1:20 в зависимости от пористости, впитывающей способности и  влажности основания обрабатываемого материалом. При приготовлении рабочего раствора ИнтерАквила необходимо тщательное перемешивание концентрата с водой в течение 3-5 минут низкобортной дрелью.

2.2.3. Нанесение материала

Готовый для применения раствор наносят на обрабатываемую поверхность с помощью кисти, валика или распылителя до ее полного насыщения, мокрым по мокрому в 2-3 слоя.

2.2.4. Уход за обработанной поверхностью не требуется.

2.3 Применяемое оборудование

Обработка поверхностей материалом ИНТЕРАКВИЛ осуществляется при помощи кисти, валика или компрессорной установки воздушного распыления.

Установка переносная, предназначена для работы как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе под навесом с соблюдением следующих условий:

- температура окружающей среды должна быть от 0 оС до + 40 оС;

- относительная влажность воздуха не более 80 %.

В состав установки входит:

- ёмкость для готового состава;

- насосная станция;

- шланг;

- распылитель.

Перед началом работ проверить состояние узлов и агрегатов установки, убедиться в надежности соединительных частей, отсутствии механических повреждений.

Запуск установки производится путем включения электродвигателя. Контроль за подачей и расходом материала осуществляется визуально и с помощью настройки пистолета-распылителя.

2.4. Контроль качества и приемка работ

При выполнении работ  осуществляется входной, технологический и приемочный контроль.

При входном контроле надлежит проверять соответствие поступающих на объект материалов и изделий действующим стандартам и техническим условиям. Производитель работ, при получении материалов на строительной площадке должен убедиться в том, что срок хранения материалов не превышает рекомендуемый производителем. Материалы, имеющие истекший срок годности, должны быть изъяты из производства работ.

При технологическом контроле надлежит проверять соответствия основных производственных операций требованиям, установленным нормативными документами (СНиП 3.01.01-85) и настоящего технологического регламента.

При приемочном контроле проверяется соответствие выполненных работ проекту и  настоящему технологическому регламенту. Покрытие не должно иметь пропущенных зон. Наличие пропущенных зон можно выявить путем смачивания поверхности водой. На обработанной поверхности вода будет собираться каплями и «скатываться», а на пропущенных участках впитываться.

При окончательной сдаче-приемке выполненных работ представляются следующие документы:

- журнал производства работ;

- Сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- итоговый акт сдачи-приемки работ.

# Расход материалов.

| Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Наименование материалов | Расход мат-ов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | на объем |
| Обработка поверхностей оснований товарных парков авиакеросина и дизельного топлива гидрофобизирующим материалом | м2 | 26 820 | ИнтерАквил (концентрат) | 0,1-0,05л | 1600л. |
| Герметизация технологических швов перерыва бетонирования в плитах основания товарных парках. | м.п. | 5000 | POLYFAST FS | 1,6кг | 8 000 кг |
|  |  |  | Бентонитовые гранулы | 0,3кг | 1500кг. |

# Применяемые материалы

Бентонитовые гранулы

Чистый гранулированный бентонит, используемый в сухом виде или в виде пасты, получаемой путем смешивания гранул с водой. Гранулы содержат уникальную по свойствам глину – натриевый бентонит, который расширяется под действием воды и образует сверхплотный гель, обладающий  мощными противофильтрационными свойствами.

Применяются гранулы для ремонта поврежденных участков гидроизоляции, обработки швов и трещин при подготовке поверхностей, а также  уплотнения мест примыканий элементов строительных конструкций.

Polyfast FS  – высокопрочный, безусадочный состав с быстрым набором прочности, модифицированный полимером, который применятся для ремонта вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностей бетонных и каменных конструкций. Совместим с термальным расширением бетона.

ИнтерАквил – полимерный кремнеорганический состав желтоватого цвета, на водной основе с гидрофобизирующими свойствами. Применяется для защиты конструкций из монолитного железобетона, каменной и кирпичной кладки, облицовочных плит из естественного камня от воздействия атмосферных осадков, промерзания и коррозии.

# Условия хранения и перевозки материалов

Склад хранения должен соответствовать следующим требованиям:

- помещение должно быть сухим и вентилируемым;

- температура хранения должна быть положительной, не менее +5 0С.

При перевозке материалов на длительные расстояния в холодное время года необходимо использовать транспорт с обогреваемым кузовом. Температура внутри должна быть не менее +5 0С.

Концентрированный раствор ИнтерАквила в заводской упаковке хранится не менее 12 месяцев при температуре воздуха от +5оС до +30оС.

Готовый к употреблению водный раствор ИнтерАквила  должен быть выработан в течение 5-6 часов.

Охрана труда и техника безопасности.

# Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ

1. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении требований СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования,  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и других нормативных правовых актов, приведенных в приложении, а также настоящих норм и правил.

2. Перед началом работ исполнитель оформляет акт-допуск для выполнения строительно-монтажных работ на территории объекта, разрабатывает график выполнения работ, обеспечивающий безопасные условия труда, и выполнение мероприятий охраны труда и техники безопасности.

3. Средства механизации и инструмент должны быть исправны, использоваться по назначению и их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

4. При выполнении работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов:

- падающие предметы;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- химические опасные и вредные производственные факторы.

5. При выполнении работ необходимо выполнять требования охраны труда в соответствии с должностными инструкциями  и правилами.

6. Работы по настоящему регламенту следует выполнять с соблюдением требований техники безопасности в строительстве. К выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам труда и имеющие соответствующие удостоверения, прошедшие соответствующий вводный инструктаж.

7. До начала работ на объекте каждый рабочий должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Безопасность рабочих обеспечивается соблюдением нормативной технологической последовательности операций, соблюдением правил хранения материалов, правильным использованием инструмента и оборудования.

К эксплуатации и ремонту инструмента и оборудования допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований техники безопасности.

Работы следует выполнять в резиновых перчатках и спецодежде, избегая длительного контакта материалов с кожей. При попадании материалоа в глаза – промыть большим количеством чистой воды.

При изменении технологии работ, замене материалов, оборудования, изменении организации и условий труда, а также в случае нарушения требований безопасности все рабочие должны проходить внеплановый инструктаж с записью в журнале регистрации проверки знаний работников по технике безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.